ТУ 14-3Р-197-2001. Трубы бесшовные из коррозионностойкой стали с повышенным качеством поверхности

Наружный диаметр: 6 - 159 мм 
(до 25 мм с шагом 1 мм; далее: 27; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 51; 53; 54; 56; 57; 60; 63; 65; 68; 70; 73; 75; 76; 80; 83; 85; 89; 95; 102; 108; 114; 121; 127; 133; 140; 146; 152; 159)

Толщина стенки: 1 - 25 мм
(1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 25) 

Точности изготовления: обычная и повышенная

Предельные отклонения:
по диаметру
D 6 - 15 мм: ± 0,2 мм
D 16 - 30 мм: обычная точность ± 0,3 мм; повышенная точность ± 0,25 мм
D 32 - 50 мм: обычная точность ± 0,45 мм; повышенная точность ± 0,4 мм
D 51 - 68 мм: обычная точность ± 0,8%; повышенная точность ± 1%
D 70 - 140 мм: обычная точность ± 1,25%
D 146 - 159 мм: обычная точность ± 1,25%; повышенная точность ± 1% 

 
Примечания:

- Марка стали - 08Х18Н10Т

- Предельные отклонения по толщине стенки:
при толщине стенки от 1 до 1,8 мм вкл. - ± 15%
при толщине стенки св. 2 до 5 мм вкл. -
для диаметров до 50 мм - обычная точность - +12,5%; -10%; повышенная - ± 10%.
при толщине стенки св. 2 до 5 мм вкл. -
для диаметров свыше 50 мм - обычная точность - ± 12,5%; повышенная точность - ± 10%
при толщине стенки свыше 5 мм - ± 12,5%.

- Трубы с внутренним диаметром менее 10 мм с электрохимполированной внутренней поверхностью и наружным диаметром более 75 мм с электрохимполированной наружной поверхностью не поставляют

- Трубы диаметром до 89 мм включительно изготовляют холоднодеформированными

- Трубы диаметрами 76 - 159 мм изготовляют горячедеформированными

- Трубы диаметрами 121 - 146 мм могут быть изготовлены с обточенной наружной и расточенной внутренней поверхностями

- По требованию потребителя трубы поставляют с отметкой "Для АЭС" и приемкой инспекцией Госатомнадзора РФ

| Сортамент |
| --- |
| Диаметр, мм | Стенка, мм | Диаметр, мм | Стенка, мм | Диаметр, мм | Стенка, мм |
| 6; 7 | 1 - 1,5 | 30 - 36 | 1 - 5,5 | 83 | 3 - 10 |
| 8; 9 | 1 - 2 | 38 - 45 | 1 - 6 | 85 | 3 - 8,5 |
| 10 - 13 | 1 - 2,5 | 48 - 57 | 1 - 7,5 | 89 | 4 - 12 |
| 14 - 17 | 1 - 3 | 60 | 1 - 8,5 | 95 - 114 | 5 - 12 |
| 18; 19 | 1 - 3,5 | 63 - 75 | 1,5 - 8,5 | 121 | 8,5 - 20 |
| 20 - 24 | 1 - 4 | 76 | 3 - 10 | 127 - 152 | 8,5 - 22 |
| 25 - 28 | 1 - 4,5 | 80 | 3 - 8,5 | 159 | 8,5 - 25 |

| Механические свойства |
| --- |
| Марка стали | Временное сопротивление, Н/мм2 (min) | Предел текучести, Н/мм2 (min) | Относительное удлинение, % (min) |
| в состоянии поставки |
| 08Х18Н10Т (D<17 мм) | 549 | - | 35 |
| 08Х18Н10Т (17<D<76) | 549 | - | 37 |
| 08Х18Н10Т (D>76 мм) | 549 | - | 37 |
| 08Х18Н10Т (S>15 мм) | 498 | - | 37 |
| после аустенизации |
| 08Х18Н10Т (D<17 мм) | 196 - 343 | 176 - 323 | - |
| 08Х18Н10Т (17<D<76) | 196 - 343 | 176 - 323 | - |
| 08Х18Н10Т (D>76 мм) | 186 - 333 | - | - |
| 08Х18Н10Т (S>15 мм) | 186 - 333 | - | - |

| Химический состав (%, максимум) |
| --- |
| марка стали | C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P | Ti |
| 08Х18Н10Т | 0,08 | 0,8 | 2 | 17 - 19 | 9 - 11 | 0,02 | 0,035 | 5*C - 0,7 |