## ГОСТ 18143-72 Проволока из высоколегированной коррозионно-стойкой и жаростойкой стали

Проволока применяется для работы в коррозионно-активных средах и при высоких температурах.

|  | Сортамент |
| --- | --- |
|  | Диаметр, мм | Предельное отклонение по диаметру, мм |
|  | 0,20 – 6,0 | +0,02 | ±0,08 |
|  |  | -0,015 |  |
| Проволока изготавливается холоднотянутая- Х; термически обработанная: оксидированная( с цветами побежалости) - Т, светлая( без окислов и цветов побежалости) -ТС; по точности изготовления: нормальной точности, повышенной точности - П. Марки стали 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 17Х18Н9. |

Tермически обработанная проволока: временное сопротивление разрыву не менее 540 – 880 Н/мм2;
относительное удлинение не менее 20%.
Hагартованная проволока: временное сопротивление разрыву не менее 1080 – 1470 Н/мм2;
перегибы не менее 4;
разрыв с узлом не менее 50% от разрыва без узла.
Проволока поставляется в катушках с внутренним диаметром не менее 60мм, в мотках, сформированных на барабане волочильного стана или намоточного аппарата термотравильного агрегата, с внутренним диаметром мотка не менее 100-400мм в зависимости от диаметра проволоки, или в бухтах, сформированных на разъемных катушках с внутренним диаметром 400±10 мм