ГОСТ 5582 Сталь тонколистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Тонколистовая, горячекатаная и холоднокатаная коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная сталь, изготовляемая в листах. Горячекатаную тонколистовую сталь изготовляют толщиной от 1,5 до 3,9 мм, холоднокатаную от 0,7 до 3,9 мм.

Тонколистовую сталь изготовляют следующих марок:

11Х11Н2В2МФ, 16Х11Н2В2МФ, 20Х13, 30Х13, 40Х13, 09Х16Н4Б, 12Х13, 14Х17Н2, 08Х13, 12Х17, 08Х17Т, 08Х18Тч, 08Х18Т1, 15Х25Т, 15Х28, 20Х13Н4Г9, 09Х15Н8Ю, 07Х16Н6, 08Х17Н5М3, 20Х20Н14С2, 08Х22Н6Т, 12Х21Н5Т, 08Х21Н6М2Т, 20Х23Н13, 15Х18Н12С4ТЮ, 10Х11Н20Т2Р, 10Х13Г18Д, 10Х14Г14Н4Т, 10Х14АГ15, 12Х17Г9АН4, 03Х17Н14М3, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 08Х17Н15М3Т, 12Х18Н9, 17Х18Н9, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н10Е, 03Х18Н11, 03Х18Н12-ВИ, 08Х18Н12Т, 08Х18Н12Б, 03Х21Н21М4ГБ, 20Х23Н18, 20Х25Н20С2, 12Х25Н16Г7АР, 06ХН28МТ, 06ХН28МДТ

Тонколистовую коррозионно-стойкую, жаростойкую и жаропрочную сталь подразделяют:

по состоянию материала и качеству поверхности на группы:

холоднокатаная нагартованная - H1, 
холоднокатаная полунагартованная - ПН1, 
холоднокатаная, термически обработанная (мягкая), 
травленая или после светлого отжига - М2а, М3а, М4а, 
холоднокатаная термически обработанная (мягкая) - М4в, 
горячекатаная термически обработанная (мягкая), 
травленая или после светлого отжига - М2б, М3б, М4б,
горячекатаная термически обработанная (мягкая) - М4г;

по точности прокатки:

повышенной точности - А, 
нормальной точности - Б;

по виду кромок на:

обрезную - О, 
необрезную - НО;

по неплоскостности листов с временным сопротивлением 690 Н/кв.мм и менее на:

особо высокую плоскостность - ПО; 
высокую плоскостность - ПВ, 
улучшенную плоскостность - ПУ, 
нормальную плоскостность - ПН.