ГОСТ 9940-81. Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали

Наружный диаметр: 76 - 159 мм
(76; 83; 89; 95; 102; 108; 114; 121; 127; 133; 140; 146; 152; 159) 

Толщина стенки: 5 - 26 мм
(5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26)

Исполнения: обычной точности, повышенной точности (отличаются предельными отклонениями диаметра и стенки)

Предельные отклонения:
по диаметру:
обычная точность ± 1,5% повышенная точность ± 1%

по стенке:
S 5 - 8 мм: обычная точность +20% - 15%; повышенная точность +12,5% -15%
S 8,5 - 20 мм: обычная точность ± 15%; повышенная точность +12,5% -15%
S 21 - 26 мм: обычная точность +12,5% - 15%; повышенная точность ±12,5%

 
Примечания:

- Марки стали - 08Х13, 08Х17, 12Х13, 12Х17, 15Х28, 15Х25Т, 04Х18Н10, 10Х23Н18, 08Х17Н15М3Т, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Б, 08Х18Н12Т, 08Х20Н14С2, 10Х17Н13М2Т, 12Х18Н9, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 17Х18Н9, 08Х22Н6Т

- Немерная длина:
для труб с наружным диаметром 76 - 114 мм - от 1,5 до 8 м;
для труб с наружным диаметром 11 - 159 мм - от 1,5 до 9 м

Мерная длина - по соглашению.

| Сортамент |
| --- |
| Диаметр, мм | Стенка, мм | Диаметр, мм | Стенка, мм |
| 76 | 5 - 10 | 127 | 6 - 22 |
| 83; 89; 95; 102; 108; 114 | 5 - 12 | 133; 140; 146; 152; 159 | 6 - 26 |
| 121 | 6 - 20 |  |  |

| Механические свойства |
| --- |
| Марка стали | Временное сопротивление, Н/мм2 (min) | Предел текучести, Н/мм2 (min) | Относительное удлинение, % (min) |
| 08Х17Т | 372 | - | 17 |
| 08Х18Н10 | 510 | - | 40 |
| 08Х18Н10Т | 510 | - | 40 |
| 08Х18Н12Т | 510 | - | 40 |
| 08Х22Н6Т | 588 | - | 24 |
| 10Х17Н13М2Т | 529 | - | 35 |
| 10Х23Н18 | 491 | - | 37 |
| 12Х13 | 392 | - | 21 |
| 12Х18Н10Т | 529 | - | 40 |
| 12Х18Н12Т | 529 | - | 40 |
| 15Х25Т | 441 | - | 17 |

| Химический состав (%, максимум) |
| --- |
| марка стали | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | S | P | Ti | V |
| 08Х17Т | 0,08 | 0,8 | 0,8 | 16-18 | - | - | 0,025 | 0,035 | 5*C-0,8 | - |
| 08Х18Н10 | 0,08 | 0,8 | 2 | 17-19 | 9-11 | - | 0,02 | 0,035 | - | - |
| 08Х18Н10Т | 0,08 | 0,8 | 2 | 17-19 | 9-11 | - | 0,02 | 0,035 | 5*C-0,7 | - |
| 08Х18Н12Т | 0,08 | 0,8 | 2 | 17-19 | 11-13 | - | 0,02 | 0,035 | 5*C-0,6 | - |
| 08Х22Н6Т | 0,08 | 0,8 | 0,8 | 21-23 | 5,3-6,3 | - | 0,025 | 0,035 | 5*C-0,65 | - |
| 10Х17Н13М2Т | 0,10 | 0,8 | 2 | 16-18 | 12-14 | 2-3 | 0,02 | 0,035 | - | 5*C-0,7 |
| 10Х23Н18 | 0,10 | 1 | 2 | 22-25 | 17-20 | - | 0,02 | 0,035 | - | - |
| 12Х13 | 0,09-0,15 | 0,8 | 0,8 | 12-14 | - | - | 0,025 | 0,030 | - | - |
| 12Х18Н10Т | 0,12 | 0,8 | 2 | 17-19 | 9-11 | - | 0,02 | 0,035 | 5*C-0,8 | - |
| 12Х18Н12Т | 0,12 | 0,8 | 1-2 | 17-19 | 11-13 | - | 0,02 | 0,03 | 0,5-0,7 | - |
| 15Х25Т | 0,15 | 1 | 0,8 | 21-37 | - | - | 0,025 | 0,035 | 5*C-0,9 | - |